Форма ХНАДУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

## Харківський національний автомобільно-дорожній університет

## Потік (група) 1МС, 2МС

## 2015 - 2016 навчальний рік

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

декан __механічного факультету

(повна назва факультету)

професор __________Кириченко І.Г.

(підпис)                            (ПІБ декана)

“___” _______ 2015року

# РОБОЧА  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія процесів зварювання»

(назва навчальної дисципліни згідно навчального плану)

підготовки   ____________________бакалавра_______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузі знань   0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки __6.050504                  «Зварювання»______

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальності  __________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

( шифр 2.3.1.05)

(за ОПП чи № навчального плану)

# 1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Найменування показників | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- |
|  | денна форма навчання |
| Кількість кредитів - 8,4 Кількість годин - 252 | ___________нормативна___________ (нормативна, за вибором ВНЗ, за вибором студента) |
| Семестр викладання дисципліни | ____2, 3___ (порядковий номер семестру) |
| Вид контролю: | 2-й семестр – залік, 3-й семестр – екзамен (залік, екзамен) |
| Розподіл часу: |  |
| - лекції (годин) | 2-й семестр – 32 г, 3-й семестр –16 г |
| - практичні, семінарські (годин) | 3-й семестр –18 г |
| - лабораторні роботи (годин) | 2-й семестр – 16 г, 3-й семестр –56 г |
| - самостійна робота студентів (годин) | 2-й семестр – 42 г, 3-й семестр – 33 г |
| - курсовий проект (годин) | - |
| - курсова робота (годин) | 30 |
| - розрахунково-графічна робота (контрольна робота) | - |

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Навчальний тиждень | Назва теми лекційного матеріалу | Кількість годин |  |  | Назва ПР, ЛР, C3,CPC | Кількість годин |  | Література |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очна |  | заочна |  | очна | заочна |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ 1. Фізичні процеси зварювальної дуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Предмет дисципліни. Фізичні основи та класифікація процесів зварювання. Фізична сутність процесу зварювання. Класифікація способів зварювання за технологічним і енергетичним принципами. |  | 1 | - | Лабораторна робота №1. Дослідження дугового розряду між вугільними електродами | 4 | - | [1], [2], [3] |
| 1. | Тема 2. Основні способи зварювання тиском і плавленням. Області застосування основних способів зварювання. |  | 1 | - |  | - | - | [1], [2], [3] |
| 2. | Тема 3. Основні вимоги до зварювальних джерел тепла. Оцінка ефективності використання різних джерел для нагрівання при зварюванні. Електрична дуга. Провідність твердих тіл, рідин і газів. Електричний розряд в газах. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 2. Статична вольт-амперна характеристика дуги з неплавким електродом | 4 | - | [1], [2], [3] |
| 3. | Тема 4. Визначення дугового розряду. Основні зони дуги. Вольтамперна характеристика дуги. Елементарні процеси в плазмі дуги. Особливості дуги змінного струму. Зварювальні дуги з плавким і неплавким електродами. Плазмова зварювальна дуга. |  | 2 | - |  |  | - | [1], [2], [3] |
| Разом за Розділом 1. |  |  | 6 | - |  | 8 | - |  |
| Розділ 2. Недугові джерела тепла при зварюванні. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тема 5. Полум'я горючих газів. Оцінка ефективності різних горючих газів. Горіння вуглеводнів. Будова полум'я. Склад газової фази в різних зонах ацетиленкисневого полум'я. ККД нагріву. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Тема 6. Електричний контактний нагрів. Основні закономірності тепловиділення при проходженні струму по металу і в місці контакту. Типова схема контактного зварювального нагрівання та основні характеристики його використання. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 3. Дослідження впливу зовнішнього магнітного поля на зварювальну дугу | 4 | - | [1], [2], [3] |
| 6. | Тема 7. Електрошлакове джерело нагріву. Провідність розплавлених шлаків. Загальні закономірності електрошлакового нагрівання. |  | 1 | - | Лабораторна робота № 4. Дослідження процесу поширення тепла при автоматичному зварюванні пластин | 4 | - | [1], [2], [3] |
| 6. | Тема 8. Електронний промінь. Основні характеристики електронного променя, як джерела нагріву. Принципові схеми управління променем при зварюванні. Інші джерела зварювального тепла. Зіставлення різних джерел за енергетичними характерстиками, локальністю введення тепла у виріб при зварюванні, за технологічністю. |  | 1 | - | Лабораторна робота №5. Теоретичні методи визначення зварюваності. | 4 | - | [1], [2], [3] |
| Разом за Розділом 2. |  |  | 6 | - |  | 12 | - |  |
| Розділ 3. Розрахунок теплових процесів при зварюванні. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тема 9. Основні поняття та визначення. Схеми тіла, що нагрівається. Теплофізичні величини. Закон теплопровідності Фур'є. |  | 1 | - | Лабораторна робота № 6. Дослідження дугового розряду між вугільними електродами | 4 | - | [3], [6] |
| 7. | Тема 10. Поверхнева тепловіддача і крайові умови. Конвективний теплообмін. Променевий теплооб-мін. Крайові умови. Диференціальне рівняння теплопровідності. |  | 1 | - | Лабораторна робота № 7. Теплові процеси в контакті наконечник - зварювальний дріт | 4 | - | [3], [6] |
| 8. | Тема 11. Джерела тепла і їх схематизація. Класифікація джерел тепла. Схематизація зварювальних джерел теплоти. Поширення теплоти від різних типів джерел. |  | 2 | - | - |  | - | [3], [6] |
| 9. | Тема 12. Розрахунок температур при зварюванні різнорідних металів. Експериментальне визначення температури при зварюванні. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 8. Вплив обмеженості розмірів тіл на процес поширення теплоти | 4 | - | [3], [6] |
| Разом за Розділом 3. |  |  | 6 | - |  | 12 | - |  |
| Розділ 4. Нагрівання та плавлення металу при зварюванні. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тема 13. Вплив режиму зварювання і теплофізичних властивостей металу на поле температур. Розмір зони нагріву. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 9. Температурні поля в зоні контакту крапель розплавленого металу з поверхнею зварюваного виробу | 4 | - | [1], [3], [4] |
| 11. | Тема 14. Термічний цикл при однопрохідному зварюванні. Термічний цикл при багатошаровому зварюванні. |  | 2 | - | 2 |  | - | [3], [4], [7] |
| 12. | Тема 15. Нагрів та плавлення присадкового металу. Плавлення основного металу. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 10. Нагрів і розплавлення електрода | 4 | - | [3], [4], [7] |
| 13. | Тема 16. Температура зварювальної ванни. Теплова ефективність процесу зварювання. Теплові процеси при електрошлаковому зварюванні. Теплові процеси при контактному зварюванні із застосуванням тиску. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 11. Проплавлення основного металу при наплавленні валиків | 4 | - | [3], [4], [7] |
| Разом за Розділом 4. |  |  | 8 | - |  | 12 | - |  |
| Розділ 5. Термодеформаційні процеси при зварюванні металів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тема 17. Поняття про зварювальні деформації і напруження. Класифікація зварювальних деформацій і напружень. Механічні властивості металів при температурах зварювального термічного циклу. |  | 2 | - |  |  | - | [3], [4], [7] |
| 15. | Тема 18. Схема утворення і розвитку загальних зварювальних деформацій і напружень, їх розрахункове визначення. Чисельні розрахункові методи визначення зварювальних деформацій і напружень. Експериментальні методи визначення деформацій і напружень при зварюванні. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 12. Дослідження іонізуючої дії компонентів електродних покриттів | 4 | - | [3], [4], [7] |
| 16. | Тема 19. Заходи запобігання і боротьби із зварювальними деформаціями і напруженнями. Деформації та напруження при зварюванні легованих конструкційних і різнорідних сталей. |  | 2 | - |  |  | - | [3], [4], [7] |
| Разом за Розділом 5. |  |  | 6 | - |  | 4 | - |  |
| Розділ 6. Фізико-хімічні та металургійні процеси при зварюванні плавленням. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Тема 20. Загальна характеристика металургійних процесів при зварюванні. Кінетика процесів взаємодії металу з навколишнім середовищем в умовах зварювання. Взаємодія металу з киснем. Взаємодія металу з воднем і азотом при зварюванні плавленням. Взаємодія металу при зварюванні із складними газами, що містять кисень. Особливості складу газової фази при дуговому зварюванні плавким електродом та її взаємодія з металом. |  | 2 | - |  |  | - | [3], [4], [7] |
| 18. | Тема 21. Процеси окислення металів при зварюванні та їх різновиди. Вплив окислення на механічні властивості сталей і сплавів. Необхідність розкислення металу. Процеси розкислення та їх різновиди при зварюванні. Вплив неметалевих включень на властивості зварних швів. Процеси легування при зварюванні. Мета і завдання легування. Принципи вибору легуючих елементів та їх поєднань при різних способах зварювання. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 13. Дослідження металургійних процесів при зварюванні в атмосфері захисних газів | 4 | - | [3], [4], [7] |
| 19. | Тема 22. Процеси рафінування зварювальної ванни. Способи захисту металу зварювальної ванни від повітряного середовища: шлаковий, газовий, газошлаковий, вакуумний. Металургійні процеси при зварюванні під флюсом. Роль і місце кремніймарганцевого процесу при зварюванні вуглецевих і легованих сталей. Металургійні процеси при зварюванні в захисних газах. Особливості металургії зварювання сплавів з високою хімічною активністю. Переваги та особливості металургії зварювання у вакуумі. |  | 2 | - |  |  | - | [3], [4], [7] |
| 20. | Тема 23. Металургійні процеси при газошлаковому захисті зварювальної ванни. Призначення електродних покриттів і їх головні компоненти. Розшифровка умовних позначень електродів і визначення властивостей наплавленого металу. Вимоги до підготовки електродів для зварювання. Легування і розкислення металу зварювальної ванни при зварюванні порошковими і самозахисними проволоками. Металургійні процеси при лазерному зварюванні. Сучасні напрямки розвитку теорії металургійних процесів і способів управління ними на практиці. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 14. Дослідження впливу захисних покриттів на процес зварювання у вуглекислому газі | 4 | - | [3], [4], [7] |
| Разом за Розділом 6. |  |  | 8 | - |  | 8 | - |  |
| Розділ 7. Фазові та структурні перетворення в металлах при зварюванні. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Тема 24. Загальні положення теорії кристалізації. Кристалізація чистих металів. Кристалізація сплавів. Типи первинної структури при кристалізації. Зварювальна ванна, її утворення і основні характеристики. Особливості кристаллізаціі металу в зварювальній ванні. Ліквація домішок при кристалізації. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 15. Дослідження процесу легування металу шва при дуговому зварюванні під флюсом | 4 | - | [3], [4], [7] |
| 22. | Тема 25. Особливості кристалізації і формування первинної структури металу шва. Схема кристалізації шва. Фактори, що впливають на первинну структуру зварного шва. Види хімічної неоднорідності в зварному з'єднанні. Вплив режиму зварювання на ступінь хімічної неоднорідності зварного шва. Вплив хімічної неоднорідності металу зварного з'єднання на його властивості. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 16. Пори в зварних швах | 4 | - | [3], [4], [7] |
| 23. | Тема 26. Поняття та види гарячих тріщин. Фактори, що обумовлюють утворення гарячих тріщин. Методи підвищення опору зварних з'єднань до утворення гарячих тріщин. Характерні зони зварних з'єднань. Види перетворень в металі зварних з'єднань. Термодинаміка і кінетика фазових перетворень у твердому стані. Структурні перетворення в сплавах при нагріванні і охолодженні. |  | 2 | - | Лабораторна робота № 17. Оцінка технологічної міцності сталей в процесі розпаду аустеніту при зварюванні | 4 | - | [3], [4], [7] |
| 24. | Тема 27. Фазові та структурні перетворення при зварюванні сталей. Уявлення про зварюваність металів. Технологічні проби і методики по оцінці зварюваності. Принципи вибору зварювальних матеріалів і режимів зварювання при виготовленні різних зварних конструкцій із типових металів і сплавів. Перспективи розвитку процесів зварювання і теорії зварювальних процесів. |  | 2 | - | Лабораторна робота №18. Дослідження впливу сили зварювального струму на величину коефіцієнту наплавки. | 4 | - | [4], [8], [9] |
| Разом за Розділом 7. |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  |
| УСЬОГО |  |  | 48 | - |  | 72 | - |  |

3. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

___тести, екзаменаційні білети_______________________________________

(перелік засобів контролю успішності навчання студентів, які застосовуються: тести, тести на ПК, тощо)

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Багрянский К.В. и др. Теория сварочных процессов / К.В.Багрянский и др. – М. : Высшая школа, 1976. – 424 с.

- Петров Г.Л. Теория сварочных процессов / Г.Л. Петров, А.С. Тумарев. – М. : Высшая школа, 1977. – 392 с.

- Теоретические основы сварки / Под. Ред. В.В.Фролова.  М. : Высшая школа, 1970. – 529 с.

- Багрянский К.В. Теория сварочных процессов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов.  Киев: ИО «Вища школа», 1976. – С. 140–142.

- Теория сварочных процессов: учеб. для вузов по спец. «Оборуд. и технология сварочного производства» / В.Н. Вольченко, В.М. Ямпольский, В.А. Винокуров и др. под ред. В.В. Фролова М.: Высш. шк., 1988. – 559 с.

- Рыкалин Н.Н. Расчеты тепловых процессов при сварке: учеб. пособие для машиностроительных вузов / Н.Н. Рыкалин.  М.: Машгиз., 1951. – 430 с.

- Михеев М.А. Краткий курс теплопередачи: учеб. для неэнергет. спец. высш. техн. учебн. заведений / М.А. Михеев, И.М. Михеев.  М; Л.: Госэнергоиздат, 1961. – 289 с.

8. Гладкий І.П. Властивості та технологія обробки металевих та неметалевих конструкційних матеріалів / І.П. Гладкий, В.І.Мощенок, В.П. Тарабанова. – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2004.  274 с.

9. Технология конструкционных материалов и материаловедение: учебное пособие с грифом МОН / И.П. Гладкий, В.И. Мощенок, В.П. Тарабанова, Н.А. Лалазарова, Д.Б. Глушкова.  Харьков Издательство ХНАДУ, 2014.  528 с.

10. Михайлов Г.П. Сварка металлов / Г.П. Михайлов.  М. Машиностроение, 1990.

11. Гривняк И. Свариваемость сталей / И. Гривняк.  М. Машиностроение, 1984.  216 с.

12. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов: учебник / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.Н. Бухаркин.  М.: Машиностроение, 2003

13. Сварка. Резка. Контроль Справочник. В 2-х томах / Под общ. ред. Н.П. Алёшина, Г.Г. Чернышёва.  М. Машиностроение, 2004.

14. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm

15. ttp://narfu.ru/iet/divisions/ktkmim/literature/materialovedenie_

kurs_lektsiy_.pdf

16. http://www.youtube.com/watch?v=L8_YwlaWTu0

17. http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1222/file10698/view102221.html

18. http://www.materialscience.ru/subjects/ materialovedenie/lektsii/konspekt_lektsiy_po_distsipline_quottehnologiya_konstruktsionnih_materialovquot_26_01_2010/

19. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_resanie.pdf

__________________________________________________________________

(друковані матеріали та адреси сайтів з матеріалами)

Розробник робочої програми:     _професор          ______       _Лузан С.О.

(вчене звання) 	             (підпис)	          (ПІБ розробника)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри кафедри технології металів і матеріалознавства

(повна назва кафедри)

Протокол  №17/44  від 23.06. 2015р.

(номер)       ( дата прийняття)     (рік)

Завідуючий кафедрою професор                             _______         Мощенок В.І.

(вчене звання)	                                                       (підпис)	              (ПІБ завідувача кафедри)

Примітки:

- Робоча навчальна програма (РНП) є основним методичним документом, що визначає зміст і технологію за певною формою навчання відповідною кафедрою.

- РНП визначає рамки технології навчання шляхом розподілу навчального часу за видами занять, розподілу контрольних заходів та індивідуальних семестрових завдань.

- РНП розробляється лектором на основі відповідної навчальної програми і робочого навчального плану спеціальності певної форми навчання у 2-х екземплярах на кожний рік навчання і затверджується до 10 вересня поточного року навчання: 1 екземпляр – на кафедрі; 2- екземпляр лектору.

Форма в редакції ХНАДУ затверджена наказом ректора за  №___  від __.06.2015 р.